西藏自治区昌都市市场监督管理局

贵金属首饰产品质量监督抽查

实施细则

编号：XXXF-XX-XXX-2023

范围

本细则适用于昌都市生产及流通领域金属首饰产品质量监督抽查。区县级市场监督管理部门组织的监督抽查可参照执行。

监督抽查产品范围包括：贵金属饰品、镶嵌珠宝玉石饰品。

本细则内容包括产品分类、术语和定义、检验依据、抽样、判定规则、异议处理。

产品分类

本细则涉及产品种类: 贵金属饰品、镶嵌珠宝玉石饰品。

术语和定义

贵金属饰品：指由贵金属金、银、铂、钯及其合金制成的饰品。

镶嵌珠宝玉石饰品：指由托架为贵金属及其合金，镶石材质为珠宝玉石制成的饰品。

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

4.1  抽样型号或规格

贵金属饰品、镶嵌珠宝玉石饰品：按照同一生产厂商、同一材质、同一饰品品种、同一批次的饰品进行组批。

4.2  抽样方法

①通常采用随机抽样，也可根据专业知识或经验进行目的抽样。对于抽样基数为1件的产品，采用全数抽样。

②抽查样品基数满足抽样数量即可。

③随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

4.3  抽样基数

抽样基数至少为1件，抽样基数满足抽样数量即可。

4.4  抽样数量

抽样数量见表1。

表1  抽样数量

| 产品种类 | 抽样数量（件/批次） |
| --- | --- |
|  | 检验样品 | 备用样品 |
| 贵金属饰品 | 1 | 1（仅限高含量贵金属（含量≥999‰）产品） |
| 镶嵌珠宝玉石饰品 | 1 | / |
| 注：1.高含量贵金属（含量≥999‰）产品须购检样，备样不购（须退样），备样启用时再行购买（耳饰类等成对销售饰品视一对为 2 件）。 2.贵金属含量小于999‰产品和镶嵌珠宝玉石饰品因是无损检验，不购样，检验样品即为备用样品，不需抽取备样，须退样。 |

4.5  样品处置

抽样人员在抽样单上填写完详细样品信息并签字后，交被抽查企业确认并签字盖章；同时现场签封样品，样品由抽样人员带回，样品管理员在接受样品时需认真查看样品及封条是否完好。

高含量贵金属（含量≥999‰）产品须购检样，备样不购（须退样），备样启用时再行购买。耳饰类等成对销售饰品视一对为 2 件，备用样品封存于承检机构。

贵金属含量小于999‰产品和镶嵌珠宝玉石饰品因为无损检验，不购样，检验样品即为备用样品，不需抽取备样，待完成后处理工作后，须退样。

4.6  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。如所抽产品执行企业标准时，应同时收集经备案现行有效的企业标准文本,并须经企业确认。

5  检验

5.1  检验项目及检验方法

表2 贵金属饰品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 | 复检样品 | 复检项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵金属材料及含量 （标识贵金属含量在999‰以下的贵金属饰品） | GB 11887 | GB/T 18043 | 原检样 | 贵金属材料及含量 |
|  | 贵金属材料及含量 （标识贵金属含量在999‰及以上的贵金属饰品） |  | GB/T 9288 GB/T 11066.8 GB/T 11066.9 GB/T 11066.10 GB/T 11067 GB/T 17832 GB/T 19720 GB/T 25934.3 GB/T 38145 GB/T 38162 GB/T 40114 | 备样 | 贵金属材料及含量 |
| 2 | 贵金属质量 | QB/T 1690 | QB/T 1690 | 原检样或备样 | 贵金属质量 |
| 3 | 标识 | GB 11887 GB/T 31912 | GB/T 31912 | 原检样或备样 | 标识 |

表3    镶嵌珠宝玉石饰品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 | 复检样品 | 复检项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠宝玉石定名 | GB/T 16552 | GB/T 16553 | 原检样 | 珠宝玉石定名 |
| 2 | 贵金属材料及含量 | GB 11887 | GB/T 18043 | 原检样 | 贵金属材料及含量 |
| 3 | 珠宝玉石品质等级 | GB/T 16554 | GB/T 16554 | 原检样 | 珠宝玉石品质等级 |
| 4 | 珠宝玉石质量 | GB/T 30712 GB/T 36128 | GB/T 30712 GB/T 36128 | 原检样 | 珠宝玉石质量 |
| 5 | 标识 | GB 11887 GB/T 31912 | GB/T 31912 | 原检样 | 标识 |

注：1.表2-3所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。贵金属质量项目限按重量销售产品。

2.检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

6  判定规则

6.1  依据标准

# GB/T 9288  金合金首饰金含量的测定  灰吹法（火试金法）

# GB/T 11066.8  金化学分析方法银、铜、铁、铅、锑、铋、钯、镁、镍、锰和铬量的测定乙酸乙酯萃取-电感耦合等离子体原子发射光谱法

# GB/T 11066.9  金化学分析方法砷和锡量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

# GB/T 11066.10  金化学分析方法  硅量的测定  钼蓝分光光度法

# GB/T 11067  银化学分析方法

# GB 11887  首饰贵金属纯度的规定及命名方法

# GB/T 16552  珠宝玉石  名称

# GB/T 16554  钻石分级

# GB/T 18043  首饰  贵金属含量的测定  X射线荧光光谱法

# GB/T 19720  铂合金首饰  铂、钯含量的测定氯铂酸铵重量法和丁二酮肟重量法

# GB/T 25934.3  高纯金化学分析方法  第3部分:乙醚萃取分离-ICP-AES法测定杂质元素的含量

# GB/T 30712  抛光钻石质量测量允差的规定

# GB/T 31912  饰品  标识

# GB/T 33541  珠宝玉石及贵金属产品抽样检验合格判定准则

# GB/T 36128  珠宝贵金属产品质量测量允差的规定

# GB/T 38145  高含量贵金属合金首饰  金、铂、钯含量的测定ICP差减法

# GB/T 38162  高含量银合金首饰  银含量的测定 ICP差减法

# GB/T 40114  首饰贵金属含量的测定ICP差减法

# QB/T 1690  贵金属饰品质量测量允差的规定

# QB/T 2062  贵金属饰品

# 现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

6.2  判定原则

6.2.1  单项判定

# 6.2.1.1  贵金属材料及含量不符合相关标准要求，该项目判为A类不合格；符合，判为合格。

# 6.2.1.2  珠宝玉石定名不符合相关标准要求，该项目判为A类不合格；符合，判为合格。

# 6.2.1.3  珠宝玉石品质等级不符合相关标准要求，该项目判为B类不合格；严重不符合相关标准要求，该项目判为A类不合格；符合，判为合格。具体符合性判定原则见表4。

表4 珠宝玉石品质等级符合性判定原则

| 检验项目 | 符合 | 不符合 | 严重不符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 珠宝玉石 品质等级 | 所有分项目级别等于或高于标识级别 | 一项分项目级别低于标识级别一级 | 两项或两项以上分项目级别低于标识级别一级、一项分项目级别低于标识级别二级或二级以上 |

# 6.2.1.4  贵金属质量不符合相关标准要求，该项目判为B类不合格；严重不符合相关标准要求，该项目判为A类不合格；符合，判为合格。具体符合性判定原则见表5。

表5  贵金属质量符合性判定原则

| 检验项目 | 符合 | 不符合 | 严重不符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贵金属质量 | 质量偏差在允差范围内 | 质量偏差在1-3倍允差之间 | 质量偏差超出3倍允差 |

# 6.2.1.5  珠宝玉石质量不符合相关标准要求，该项目判为B类不合格；严重不符合相关标准要求，该项目判为A类不合格；符合，判为合格。具体符合性判定原则见表6。

表6  珠宝玉石质量符合性判定原则

| 检验项目 | 符合 | 不符合 | 严重不符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 珠宝玉石质量 | ¦测定值-标称值¦≤¦允差¦ | ¦允差¦＜¦测定值-标称值¦≤ 2倍¦允差¦ | ¦测定值-标称值¦＞2倍¦允差¦ |

# 6.2.1.6  标识不符合相关标准要求，该项目判为C类不合格；严重不符合相关标准要求，该项目判为B类不合格；符合，判为合格。具体符合性判定原则见表7。

表7  标识符合性判定原则

| 检验项目 | 符合 | 不符合 | 严重不符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标识 | 清晰完整 | 不清晰或缺项 | 出现下列情况之一为严重不符合： 1、无名称标识； 2、未注明珠宝玉石材质名称； 3、名称含混不清； 4、未注明贵金属材料和（或）纯度。 |

6.2.2 综合判定

6.2.2.1  经检验，检验项目全部合格，判定为抽查产品所检项目未发现不合格。

6.2.2.2  经检验，检验项目中仅有C类不合格项时，判定为被抽查产品C类不合格。

6.2.2.3  经检验，检验项目中仅有B类不合格项或有B类不合格项同时有C类不合格项时，判定为被抽查产品B类不合格。

6.2.2.4  经检验，检验项目中仅有A类不合格项或有A类不合格项同时有B、C类不合格项时，判定为被抽查产品A类不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

- 异议处理

被抽查生产者、销售者对检验结果有异议时，应自收到检验结论书面告知之日起十五日内向组织监督抽查的市场监督管理部门提出书面异议申请，并提交相关材料。

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

复检机构接到组织复检的市场监督管理部门的复检通知后，应当按本监督抽查实施细则，核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，做出维持原检验结果的结论。

对需要复检并具备检验条件的，按照本监督抽查实施细则所规定的检验方法、判定规则等对与异议相关的检验项目在原检样上进行复检，并将复检结论及时报送组织复检的市场监督管理部门，由组织复检的市场监督管理部门书面告知复检申请人。复检结论为最终结论。

7.3  复检费用由申请人向复检机构先行支付。复检结论与初检结论一致的，复检费用由申请人承担；与初检结论不一致的，复检费用由组织监督抽查的市场监督管理部门承担。

7.4  不进行复检情况：样品退样后不进行复检。

_________________________________