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1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品4米×板宽，其中2米×板宽作为检验样品，2米×板宽作为备用样品。

2 检验依据
表1  绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	色泽
	GB/T 10801.1-2021

	2
	外形
	GB/T 10801.1-2021

	3
	熔结
	GB/T 10801.1-2021

	4
	杂质
	GB/T 10801.1-2021

	5
	尺寸稳定性
	GB/T 8811-2008

GB/T 10801.1-2021

	6
	导热系数（平均温度25℃）
	GB/T 10294-2008
GB/T 10801.1-2021


表2 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	尺寸稳定性
	GB/T 10801.2-2018
GB/T 8811-2008

	2
	导热系数（平均温度25℃）
	GB/T 10801.2-2018
GB/T 10294-2008

	3
	热阻（平均温度25℃）
	GB/T 10801.2-2018
GB/T 10294-2008


表3 绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	表观芯密度
	GB/T 6343-2009
GB/T 20219-2015

	2
	尺寸稳定性
	GB/T 8811-2008
GB/T 20219-2015


表4 绝热用硬质酚醛泡沫制品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	表观密度
	GB/T 6343-2009

	2
	尺寸稳定性
	GB/T 8811-2008

	3
	导热系数
	GB/T 10294-2008
GB/T 20974-2025


表5 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度
	GB/T 6343-2009

GB/T 5486-2008

JG/T 536-2017

	2
	导热系数
	GB/T 10294-2008

	3
	尺寸稳定性
	GB/T 8811-2008
JG/T 536-2017


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 10801.1-2021 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）

GB/T 10801.2-2018 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)

GB/T 20219-2015 绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料

GB/T 20974-2025 绝热用硬质酚醛泡沫制品（PF）

JG/T 536-2017 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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