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1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。

弹性体改性沥青防水卷材/自粘聚合物改性沥青防水卷材：每批次产品抽取样品2卷，其中1卷作为检验样品，另1卷作为备用样品；

预铺防水卷材/湿铺防水卷材：每批次产品抽取样品6米，其中3米作为检验样品，另3米作为备用样品。

2 检验依据
表1  弹性体改性沥青防水卷材
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	单位面积质量
	GB/T 328.6-2007
GB 18242-2008

	2
	面积
	GB/T 328.6-2007
GB 18242-2008

	3
	不透水性
	GB/T 328.10-2007

GB 18242-2008

	4
	渗油性
	GB 18242-2008

	5
	厚度平均值
	GB/T 328.4-2007

GB 18242-2008

	6
	厚度最小单值
	GB/T 328.4-2007

GB 18242-2008

	7
	最大峰拉力
	GB/T 328.8-2007

GB 18242-2008

	8
	最大峰时延伸率
	GB/T 328.8-2007

GB 18242-2008

	9
	低温柔性
	GB/T 328.14-2007

GB 18242-2008


表2 自粘聚合物改性沥青防水卷材
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	面积
	GB 23441-2009

	2
	单位面积质量
	GB 23441-2009

	3
	厚度
	GB 23441-2009

	4
	拉力
	GB/T 328.9-2007
GB/T 328.8-2007
GB 23441-2009

	5
	最大拉力时延伸率
	GB/T 328.9-2007
GB/T 328.8-2007
GB 23441-2009

	6
	拉伸时现象
	GB/T 328.9-2007
GB 23441-2009

	7
	耐热性
	GB 23441-2009
GB/T 328.11-2007

	8
	不透水性
	GB/T 328.10-2007
GB 23441-2009

	9
	剥离强度
	GB/T 328.20-2007
GB 23441-2009

	10
	低温柔性
	GB/T 328.14-2007

GB 23441-2009


表3 预铺防水卷材
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	厚度
	GB/T 328.2-2007

	2
	拉力
	GB/T 328.9-2007
GB/T 328.8-2007
GB/T 23457-2017

	3
	最大拉力时伸长率
	GB/T 328.9-2007
GB/T 328.8-2007
GB/T 23457-2017

	4
	拉伸时现象
	GB/T 328.9-2007
GB/T 328.8-2007
GB/T 23457-2017

	5
	耐热性
	GB/T 328.11-2007
GB/T 23457-2017

	6
	渗油性
	GB/T 23457-2017

	7
	不透水性
	GB/T 328.10-2007

GB/T 23457-2017

	8
	卷材与卷材剥离强度
	GB/T 23457-2017

GB/T 328.20-2007


表4 湿铺防水卷材
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	厚度
	GB/T 35467-2017

	2
	拉力
	GB/T 328.9-2007

GB/T 328.8-2007

GB/T 35467-2017

	3
	最大拉力时伸长率
	GB/T 328.9-2007
GB/T 328.8-2007
GB/T 35467-2017

	4
	拉伸时现象
	GB/T 328.9-2007
GB/T 328.8-2007
GB/T 35467-2017

	5
	撕裂力
	GB/T 529-2008

GB/T 35467-2017

	6
	耐热性
	GB/T 328.11-2007
GB/T 35467-2017

	7
	不透水性
	GB/T 328.10-2007
GB/T 35467-2017

	8
	卷材与卷材剥离强度
	GB/T 328.20-2007
GB/T 35467-2017

	9
	渗油性
	GB/T 35467-2017


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB 18242-2008 弹性体改性沥青防水卷材

GB 23441-2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材

GB/T 23457-2017 预铺防水卷材

GB/T 35467-2017 湿铺防水卷材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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