
昌都市塑料购物袋产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品70个（袋规格应不小于15cm×15cm），其中40个作为检验样品，另30个作为备用样品。

2 检验依据
表1  塑料购物袋（GB/T 21661-2020） 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标识要求
	GB/T 21661-2020

	2
	环保要求
	GB/T 21661-2020

	3
	厚度及偏差
	GB/T 6672-2001
GB/T 21661-2020

	4
	宽度偏差
	GB/T 6673-2001
GB/T 21661-2020

	5
	长度偏差
	GB/T 6673-2001
GB/T 21661-2020

	6
	异嗅
	GB/T 21661-2020

	7
	外观
	GB/T 21661-2020

	8
	提吊试验
	GB/T 21661-2020

	9
	跌落试验
	GB/T 21661-2020

	10
	漏水性
	GB/T 21661-2020

	11
	封合强度
	QB/T 2358-1998
GB/T 21661-2020

	12
	落镖冲击
	GB/T 9639.1-2008
GB/T 21661-2020


表2  塑料购物袋（GB/T 21661-2025）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标识
	GB/T 21661-2025

	2
	结构
	GB/T 21661-2025

	3
	厚度极限偏差
	GB/T 6672-2001
GB/T 21661-2025

	4
	厚度平均偏差
	GB/T 6672-2001
GB/T 21661-2025

	5
	宽度极限偏差
	GB/T 6673-2001
GB/T 21661-2025

	6
	长度极限偏差
	GB/T 6673-2001
GB/T 21661-2025

	7
	外观
	GB/T 21661-2025

	8
	提吊试验
	GB/T 21661-2025

	9
	跌落试验
	GB/T 21661-2025

	10
	漏水性
	GB/T 21661-2025

	11
	封合强度
	QB/T 2358-1998
GB/T 21661-2025

	12
	落镖冲击
	GB/T 9639.1-2008
GB/T 21661-2025


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 21661-2020 塑料购物袋

GB/T 21661-2025 塑料购物袋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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